Intercrete ® 4802

Mortar pentru reparaţii cu setare rapidă

Substraturile din ciment

îndepărtaţi cu mijloace mecanice toate părţile deteriorate de ciment până ajungeţi la materialul sănătos, intact. Se recomandă ca orice ranforsare din oţel prezentă să fie expusă la cel puţin 25 mm în spatele barei şi 50 mm peste punctul în care coroziunea este vizibilă.

Perimetrul zonei de reparat trebuie tăiat până la o adâncime de 10 mm cu ajutorul unui ferăstrău, disc sau a unei dalte automate. Trebuie evitate marginile subţiri şi ascuţite. Suprafeţele netede ar trebui înăsprite.

Toate suprafeţele trebuie să fie curate şi să nu prezinte amestecuri de apă, ciment şi particule fine, compuşi de întărire, agenţi de eliberare, eflorescenţă, lubrifiant, ulei, murdărie, straturi vechi şi ciment desprins sau care se dezintegrează.

Metodele preferate de pregătire a suprafeţei sunt pregătite prin tehnicile de sablare cu alice sau prin suflare cu apă.

Orice ranforsare a oţelului prezentă va necesita un tratament adecvat cu ajutorul produsului Intercrete 4871; pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa tehnică a produsului.

Umeziţi complet substratul cu apă curată până la saturaţia completă. îndepărtaţi excesul de apă înainte de aplicarea produsului Intercrete 4802.

Rezistenţa la compresie a substratului din ciment ar trebui să fie la un minim de 20MPa.

Amestecarea	Produsul Intercrete 4802 este furnizat sub forma unei pudre

alcătuită dintr-un singur component. Turnaţi 3,5 litri de apă curată într-un recipient de amestecare, apoi adăugaţi un sac de 25 de kg de Intercrete 4802. Amestecaţi cu ajutorul unui amestecător cu viteză redusă şi a unei palete cu o turaţie maximă de 750 rpm. Amestecaţi timp de 2-3 minute până se ajunge la o consistenţă uniformă. Pentru reparaţii mai mari, cu o adâncime de până la 100 mm, Intercrete 4802 poate fi extins prin adăugarea de până la 50% nisip cu granulaţie ascuţită. Pentru reparaţiile de pe punte până la o adâncime maximă de 300 mm, până la 100%, se poate adăuga pietriş/agregat 6-10 mm cu o mică adăugare de apă, până la 1 litru, pentru a produce un mortar de consistenţă semi-curgere. Nu utilizaţi un amestecător de ciment.

Rata de amestec Pentru amestecarea părţilor, utilizaţi 5,5 părţi de Intercrete 4802 Intercrete 4802:1 parte apă curată la volum

Durata de utilizare 20°C

15 minute

Aplicarea Intercrete 4802

Aplicarea prin menţinere la suprafaţă (float) - recomandat Modelare manuală - recomandat Netezire cu mistria - recomandat

| Diluant | A NU SE DILUA |
| --- | --- |
| Agent de curăţare | Apă curată |

Motive de oprire a lucrului Odată ce unităţile de vopsea au fost amestecate,

acestea nu ar trebui resigilate şi se recomandă ca,

| Curăţarea | după opriri prelungite ale lucrului, să se reia activitatea cu unităţi proaspăt amestecate. Curăţaţi toate echipamentele, imediat după utilizare, cu apă curată. Orice surplus de material şi recipiente goale trebuie eliminate în conformitate cu reglementările/legislaţia adecvate/adecvată de pe plan regional. |
| --- | --- |

Intercrete ® 4802

Mortar pentru reparaţii cu setare rapidă

Consultaţi întotdeauna Orientările de aplicare a produsului Intercrete 4802 înainte de utilizare.

Această fişă furnizează o orientare generală cu privire la utilizarea produsului Intercrete 4802. Cerinţele specifice ale proiectului depind de starea substratului, utilizarea finală de reparaţii şi condiţiile de mediu.

Acest produs nu se va întări în mod adecvat sub temperatura de 5°C. Pentru o performanţă maximă, temperaturile de întărire ar trebui să fie cuprinse între 10°C şi 35°C.

Pentru reducerea deşeurilor provocate de durata scurtă de viaţă, cea mai bună practică este să se amestece suficient material pentru repararea unei suprafeţe de 1 m2 o dată.

Este important ca suprafaţa produsului Intercrete 4802 să fie protejată împotriva luminii puternice şi vânturilor care usucă. Pentru a ajuta la întărire, membrana de întărire a produsului Intercrete 4870 ar trebui aplicată direct peste Intercrete 4802. în mod alternativ, se poate utiliza un blindaj din polietilenă.

Caracteristici mecanice

(valori tipice)

Rezistenţa la compresie (BS4551 @ 20°C)

- oră	10	MPa

- ore	20	MPa

4 ore	30	MPa

1 zi	40	MPa

7 zile	50	MPa

28 de zile	60 MPa

Rezistenţa la înconvoiere (BS4551 @ 20°C)

28 de zile	10,5 MPa

Observaţie: Valorile COV sunt tipice şi sunt furnizate exclusiv în scop de orientare. Acestea pot fi supuse unor variaţii, în funcţie de anumiţi factori, precum diferenţele în culoare şi toleranţele normale de producţie.

în funcţie de starea substratului şi de orice ranforsare expusă din oţel, poate fi nevoie de produse suplimentare de pregătire a suprafeţei din gama Intercrete, înainte de aplicarea produsului Intercrete 4802.

Straturile de suprafaţă/intermediare următoare sunt recomandate pentru produsul Intercrete 4802:

Intercrete 4850 Intercrete 4802 Intercrete 4870

Intercrete ® 4802

Mortar pentru reparaţii cu setare rapidă

| PRECAUŢII REFERITOARE LA SIGURANŢĂ | Utilizarea acestui produs se efectuează de către vopsitori profesionişti, în context industrial, în conformitate cu instrucţiunile din prezenta fişă, din fişa de siguranţă a produsului şi recipientului (-elor) şi produsul nu ar trebui utilizat fără referinţa la fişa de siguranţă a produsului Toate lucrările care implică aplicarea şi utilizarea acestui produs ar trebui executate în conformitate cu toate reglementările şi standardele relevante de pe plan naţional, referitoare la sănătate, siguranţă şi mediu. |
| --- | --- |
| DIMENSIUNI PACHET | pachete de 25 de kg |
| GREUTATEA DE TRANSPORT (TIPICĂ) |  |
| DEPOZITAREA | Termen de valabilitate 12 luni la minim 25°C. |

# Text boxes

Intercrete ® 4802

Mortar pentru reparaţii cu setare rapidă

| DESCRIERE PRODUS | Furnizat sub formă de monocomponent, armat cu fibre, mortar pentru reparaţii pe bază de ciment cu setare rapidă. Necesită adăugarea de apă curată la locaţie. |
| --- | --- |
| DOMENII DE UTILIZARE | Proiectat în special pentru reparaţiile structurale ale structurilor din ciment, precum şi căi de rulare, poduri, punţi şi podele, care nu pot fi scoase din funcţiune pe perioade prelungite de timp. Intercrete 4802 prezintă o combinaţie de întărire la temperaturi reduse, compatibilitate completă cu cimentul şi dezvoltarea consistentă a rezistenţei, făcând ca acest produs să reprezinte alegerea ideală în cazurile în care este necesară revenirea rapidă la modul operaţional. Acest produs poate fi utilizat la reparaţii la o adâncime de până la 100 mm. în cazul unor reparaţii la o adâncime mai mare de 300 mm, produsul Intercrete 4802 poate fi combinat cu un agregat neporos compus din particule de dimensiuni cuprinse între 6-10 mm, de exemplu, granitul care formează un beton care poate fi turnat. |
| INFORMAŢII DE NATURĂ PRACTICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU INTERCRETE 4802 | Culoare gri Luciu mat Volumul solidelor 100% Grosime caracteristică 5 mm-100 mm uscat Acoperire teoretică în mod normal 1,33 m2 la 10 mm grosime peliculă uscată (d.f.t.) la 25 kg furnizat Acoperire practică Se iau în considerare factorii adecvaţi de pierdere Densitatea 2150 kg/m3 Metoda de aplicare Aplicare prin menţinere la suprafaţă (float), turnare manuală, netezirea cu mistria Timp de uscare Interval de reacoperire cu stratul de suprafaţă Temperatura Uscare superficială Uscare în profunzime Minim Maxim 20°C 15 minute 60 de minute 20 de minute 7 zile1 1 în cazul în care intervalul maxim de reacoperire este depăşit, suprafaţa trabuie să fie curăţată în totalitate şi saturată înainte de reacoperire. |
| DATE REFERITOARE LA REGLEMENTARE | Temperatura de aprindere Nu este cazul |

PREGĂTIREA

SUPRAFEŢEI

APLICAREA

COMPATIBILITATEA

SISTEMULUI

CARACTERISICILE

PRODUSULUI